様式４　　　　　湯川記念財団「望月基金」報告書

| 申請者氏名 | 鬼丸 孝博 |
| --- | --- |
| 論文名 | Stabilization of Ferromagnetism in an Off-Center Rattling System Eu8Ga16Ge30 by Si Substitution |
| 国際会議名 | International Conference on Magnetism 2009 |
| 開催地 | ドイツ カールスルーエ |
| 参加期日 | 7月２７日〜7月３１日 |
| 参加目的：申請者は，希土類内包クラスレート化合物におけるラットリング振動と磁性の関係について実験的研究を行っている。今回参加した国際会議では，最近の研究成果である“磁性ゲストイオンの振動状態と強磁性磁気構造の相関”について報告することを目的とした。また，海外の研究者との議論や情報交換を通して，本研究課題の今後の方向性を見出すことを目指した。 |
| 会議の状況：今回参加したICM2009は，磁性関連のあらゆるテーマを含む国際会議である。そのため，参加者は6000名を超える大規模なものであった。そうしたなか，申請者の研究課題に関連する成果報告も多くあり，国内外の研究者らによる活発な議論が行われた。特に，充填スクッテルダイトを含むカゴ状化合物に関する報告は多く，今後世界中で精力的に取り組むべきテーマの一つであるという印象を強く受けた。 |
| 成果概要：申請者は，36 Kで強磁性を示すクラスレート化合物Eu8Ga16Ge30のSi置換による磁性の変化について報告した。この系では，カゴに内包されたゲスト原子がオフセンター位置をラットリング振動していることが知られている。しかしながら，そのラットリング振動と磁性については，これまで別々に議論されてきた。今回申請者は，Si置換によりカゴのサイズを変えることで，ラットリング振動をオフセンターからオンセンターへと制御し，それに伴い磁気構造が変調構造から一様強磁性構造へと近づくことを報告した。会議では，以前よりEu8Ga16Ge30の磁性と伝導について精力的に研究を行っているドイツやオーストリアの研究者らと議論し，多くの情報交換を行うことができた。特に，以前報告された結果の再現性および今回の結果との関連について，いくつかの指摘を受けた。しかしながら，今回の報告はマクロ物性測定のみによる限定的なものであったので，今後様々な時間スケールのミクロ手法を用いた測定が必要であるとの認識で一致した。また，磁性とラットリング振動の相関という新しいテーマに対して好意的な意見を多くいただき，また共同研究の打診もいただいた。今後様々な測定手法を通して，本テーマの発展が期待される。 |