様式４　　　　　湯川記念財団「望月基金」報告書

| 申請者氏名 | 宮崎 秀俊 |
| --- | --- |
| 論文名 | Thickness-dependent electronic structure of EuO ultrathin films |
| 国際会議名 | International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES2011) |
| 開催地 | Cambridge (United Kingdom) |
| 参加期日 | 2011 / 8 / 29 – 2011 / 9/ 3 |
| 参加目的：EuOの磁気的研究は60年代から精力的に行われてきたが、近年はスピントロニクス材料の応用の観点から、特に薄膜での研究が盛んになってきている。今回、我々は世界で初めて数原子層のEuO単結晶超薄膜の作製し、その磁気的性質の決定に成功したので、国際学会での報告を行った。 |
| 会議の状況：会議全体でポスターおよび口頭発表は700件を超える発表があり、世界中の著名な研究者が集まる盛大な国際会議であった。世界的な著名な先生方の講演があり、最先端の研究動向を知ることができた。また、私が行ったポスター発表には多くの方が聞きに来てくださり、活発な議論を交わすことができた。 |
| 成果概要：EuOは強磁性転移温度(TC) ~ 70Kを有する希土類酸化物の強磁性半導体である。EuOをスピントロニクスデバイスに応用するためには、膜厚を数原子層レベルで制御したEuO単結晶超薄膜の作製が必要不可欠である。今回、私は基板とEuO薄膜間のバッファー層を最適化することにより、原子層レベルの膜厚をもつEuO単結晶超薄膜の作製に成功し、その電子状態を直接観測することにより、磁気的性質の直接決定に成功した。その結果、膜厚の減少に伴い、バルクEuOに比べTCが減少するとともに強磁性相転移に寄与する混成状態を反映したEu 4f状態の強度が小さくなることを明らかにした。この結果は、Eu 4f状態と他の状態との間の混成が膜厚によって弱くっていることを示しており、私が並行して行ったバンド計算ともよい一致を示した。これまでにEuO単結晶超薄膜の作製例はなく、実験的、理論的な電子状態に関する報告は本研究が初めてであることから、関係する研究者に大きなインパクトを与える研究であったと考える。また、私と同様の研究を行っているCambridge大学のCavendish Laboratoryの研究者の好意により、実験室を見学させて頂くとともに、最近の研究動向に関する議論を行うことができ、非常に有意義な国際会議であった。 |