様式４　　　　　湯川記念財団「望月基金」報告書

| 申請者氏名 | 小山岳秀 |
| --- | --- |
| 論文名 | NMR study on superconducting carbide Mo3Al2C with non-centrosymmetric crystal structure |
| 国際会議名 | International Conference on Strongly Correlated Electron Systems 2011 [SCES2011] |
| 開催地 | West Road Music Hall, University of Cambridge, UK |
| 参加期日 | 2011年8月29日-9月3日 |
| 参加目的： 結晶構造に空間反転対称性を持たない超伝導体Mo3Al2Cが超伝導転移とは別に相転移を示すことを見出した。この結果を報告し、この物質の電子状態を考える上で新たな知見になることを発表する。 |
| 会議の状況： 700名を越える研究者が参加しオーラル、ポスターセッションが行われた。オーラルセッションでは銅酸化物、鉄ヒ素系をはじめとする高温超伝導体に関するものが大部分であった。一方、ポスターセッションは希土類化合物についての発表が多くあり、議論が盛んだった。URu2Si2の隠れた相転移に関してのさまざま方向からの研究が世界各地で精力的に行われているのが印象的だった。 |
| 成果概要： 超伝導体Mo3Al2C の超伝導ギャップが異方的である可能性を指摘する論文が昨年発表された。この物質は結晶構造に空間反転対称性を持たないため、このことが異方的ギャップの起源になっている可能性が考えられている。私たちはNMR、比熱測定を行い、Mo3Al2Cは約130Kで相転移を示し、それによりフェルミエネルギーでの状態密度が大きく変化することを見出した。そして相転移によって新たに形成された電子状態において超伝導が発生している明確な実験結果を得た。このことはMo3Al2Cの超伝導状態を考える上で重要である。この発表はMo3Al2Cの先行研究を行った研究者だけでなく、そして、NMRを主な実験手段とする人たちに関心をもって聞いてもらえ、議論を行えた。それにより130Kでの相転移はNMR実験によって初めて明確に観測できたもので、比熱を除くそのほかの実験手段では観測されていないことが分かった。これは試料がある程度の不純物を含むためと考えられる。 他の参加者の発表を聞くことにより、別の物質であるが、同じような相転移現象がNMRで観測される例を知ることができ、今後の研究の展開に非常に参考になった。 |